**溶劑與印刷的關係**

**＊以下內容僅供參考,實際使用仍需依油墨使用的不同或天候因素而有變化＊  
例如RUCO是目前所有油墨廠牌中最為快乾的(適合用於移印),使用時或許需添加稍為較慢乾的溶劑.**

|  |  |
| --- | --- |
| 特快乾溶劑 | 適合用於墨杯式移印機鋼版深度約為23u~32u時的使用 |
| 快乾溶劑 | 適合用於油墨盤式的移印,移印鋼版深度20u~28u時的使用, 或墨杯式移印機鋼版深度約為18u~25u時的使用 |
| 中乾溶劑 | 適合用於油墨盤式的移印,移印鋼版深度15u~22u時的使用 |
| 慢乾溶劑 | 適合用於一般網版印刷,或 移印鋼版深度約為15u的網點移印上 |
| 特慢乾(防塞劑) | 適合用於網版印刷,因油墨過於快乾或印刷線條較細造成塞網現象時 |